AN>tableau_normes

| Matériau | Température | Humidité relative | Lux (maximum) | µw/lumen (maximum) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acier | 20 ± 2° C | < 35 % | 300 | - |
| Albâtre | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 300 | - |
| Ambre | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 300 | 200 |
| Aquarelle | 20 ± 2° C | 50 ± 5 % | 50 | 30 |
| Argent | 20 ± 2° C | < 35 % | 300 | - |
| Bakélite | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 200 | 75 |
| Bambou | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 200 | 75 |
| Bandes magnétiques | 5 ± 4° C | 20 ± 10 % | 50 | 30 |
| Bois | 20 ± 2° C | 50 ± 5 % | 200 | 75 |
| Caoutchouc | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 50 | 30 |
| Carton | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 50 | 30 |
| Cellulose et celluloïd (objets composés d’acétate et de nitrate de cellulose) | < 20° C | < 40 % | 50 | 30 |
| Céramique | 10 - 30° C | 20 - 60 % | 300 | 200 |
| Cheveu | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 50 | 30 |
| Cire | 20 ± 2° C | 50 ± 2 % | 200 | 75 |
| Colle animale | 20 ± 2° C | 50 ± 5 % | 200 | 75 |
| Coquille | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 200 | 75 |
| Corail | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 200 | 75 |
| Corne | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 200 | 75 |
| Craie | 10 - 30° C | < 40 % | 300 | 200 |
| Crayon | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 50 | 30 |
| Crin | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 50 | 30 |
| Cristal | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 300 | - |
| Cuir | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 50 (teint) 200 (non teint) | 30 (teint) 75 (non teint) |
| Cuivre et alliages | 20 ± 2° C | < 35 % | 300 | - |
| Ecaille | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 200 | 75 |
| Ecorce | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 200 | 75 |
| Email | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 300 | 200 |
| Encre | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 50 | 30 |
| Etain | 20 ± 2° C | < 35 % | 300 | - |
| Faïence | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 300 | 200 |
| Fanon de baleine | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 50 | 30 |
| Fer et alliages | 20 ± 2° C | < 35 % | 300 | - |
| Fonte | 20 ± 2° C | < 35 % | 300 | - |
| Fourrure | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 50 | 30 |
| Fusain | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 50 | 30 |
| Gouache | 20 ± 2° C | 50 ± 5 % | 50 | 30 |
| Graines | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 200 | 75 |
| Grès | 20 ± 2° C | 20 - 60 % | 300 | - |
| Ivoire | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 200 | 75 |
| Laine (et feutre) | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 50 | 30 |
| Laque | 20 ± 2° C | 50 ± 5 % | 50 | 30 |
| Liège | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 200 | 75 |
| Lin | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 50 | 30 |
| Marbre | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 300 | - |
| Métaux | 20 ± 2° C | < 35 % | 300 | - |
| Mica | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 300 | 200 |
| Nacre | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 200 | 75 |
| Négatifs photographiques | 0 - 20° C | 20 - 50 % | 0 | 0 |
| Nylon | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 50 | 30 |
| Or (dont décors et feuilles) | 20 ± 2° C | < 35 % | 300 | 200 |
| Os | 20 ± 2° C | 45 - 60 % | 200 | 75 |
| Osier | 20 ± 2° C | 50 ± 5 % | 200 | 75 |
| Papier | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 50 | 30 |
| Pastel | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 50 | 30 |
| Peinture à l’huile | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 200 | 75 |
| Peinture acrylique | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 200 | 75 |
| Perle | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 300 | 200 |
| Photographies | < 20° C | 50 ± 10 % | 50 | 30 |
| Plastique | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 50 | 30 |
| Plastique acrylique | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 300 | 200 |
| Plomb | 20 ± 2° C | < 35 % | 300 | - |
| Plume | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 50 | 30 |
| Porcelaine | 10 - 30° C | 20 - 60 % | 300 | 200 |
| Rotin | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 200 | 75 |
| Terre cuite | 20 ± 2° C | 50 ± 5 % | 300 | - |
| Textiles | 20 ± 2° C | 50 ± 5 % | 50 | 30 |
| Toile | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 200 | 75 |
| Vernis | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 200 | 75 |
| Verre | 20 ± 2° C | 50 ± 10 % | 300 | - |